第五届全国大学生金相大赛暨第三届材料综合技能大赛成都大学代表队公开选拔流程与细则

本次公开选拔通过理论考试与实际操作复试综合测评。

理论考试主要内容包括工程材料、力学性能、材料测试分析、金相制作原理与流程等知识点，总分100分（题型为30道单项选择题，共60分，作图题2道，共20分，综合工艺路线考察题1道，20分，文档最后附有2016年理论考试知识点作为参考），通过理论考试选拔成绩排名前8位的同学进入金相制作练习培训。

经过金相制作培训练习后，进行实际操作考评，在规定时间内，对指定材料进行金相试样制作，完成提交后由指导教师进行考评，考评内容：1、试样表面有无划痕；2、表面是否平整；3、试样表面是否有污点；4、是否有过腐蚀与腐蚀不足的现象；5、实验用品的整理与耗材是否浪费的情况；6、是否规范使用显微镜；7、抛光时有无样品飞出；8、是否整理砂纸、操作台。

结合理论考试成绩综合选拔出3名同学参加金相大赛，1名同学参加材料综合技能大赛。

附：

2016年理论考试知识点：

1、Cu合金用什么腐蚀（有色合金腐蚀）；

2、高碳钢淬火后组织；

3、夹杂物类型（考的A类特点）；

4、氧化夹杂物的形状；

5、合金元素（考Co，Al）对马氏体转变温度影响；

6、定量金相学的学科基础；

7、沿晶断裂，解理断裂等几种断裂形貌特点；

8、铁素体不锈钢与奥氏体不锈钢的Ni 含量高低；

9、要确定脆韧转变温度，用什么来确定（冲击吸收功与温度、抗拉强度与温度、屈服强度与温度？）；

10、不同碳含量下，室温组织的图形特点，样子；

11、测定钢中残余奥氏体所用的方法（测含量形貌的方法如XRD）。